## Slide 1
Cours Génie forestier
La couche de forme

## Slide 2
Un rapport géotechnique de sondage
La couche de forme n’est pas indispensable
Calcul du CBR
Analyse de portance
>5

## Slide 3
Un sol support de bonne portance
Classe de PST
Classe d’Arase
PST4,PST5, PST6
AR2, AR3,AR4
Sols insensibles à l’eau
Rés mécanique élevée
Ps ≥50 MPa
Ps ≥ 200MPa
Portance du sol (Ps)
Sondage et IP en place
Un sol support de bonne portance

## Slide 4
1-Les paramètres de nature, dont les caractéristiques sont :
- Granularité (Tamisage)
Argilosité (limites d’Atterberg, éssai au bleu de méthylène, équivalent de sable)
2-Les paramètres de comportement mécanique, dont les caractéristiques sont:
- Résistance à la fragmentation
- Résistance à l'usure
Friabilité
3-Les paramètres d'état hydrique :
état hydrique ( très humide, humide, moyen humide, sec et très sec)
a. Teneur en eau
b. Essai Proctor
c. Poinçonnement IPI
Un sol support de mauvaise portance
Analyse au labo
Remblai rapporté ou emprunt
Améliorer la portance du sol et reclasser la PST et l’Arase

## Slide 5
Un sol support de mauvaise portance
Classe de PST
Classe d’Arase
PST0,PST1, PST2,PST3
AR0, AR1
Sols sensibles à l’eau
Res mécanique faible
Ps ≤ 20 Mpa
Ps < 50 MPa
Portance du sol (Ps)
Sondage et analyse au labo

## Slide 6
La portance du sol est assurée à court terme durant les travaux
La portance du sol n’est pas assurée à long terme après l’utilisation de la route
La couche de forme est indispensable et obligatoire
La couche de forme est définie comme la structure d'adaptation réalisant l'interface entre la partie supérieure des terrassements PST (zone correspondant environ au mètre supérieur) et le corps de la chaussée.

## Slide 7
Définition: Partie Supérieure des Terrassements ou PST :
Zone supérieure d'environ 1 mètre des terrain en place (déblais)
Définition: Arase ou AR :
Plate-forme de la Partie Supérieure des Terrassements (PST).
Un sol support de bonne portance

## Slide 8
Définition: Plate-forme support de chaussée (PFSC)
La plate-forme support de chaussée (PF Ou PFSC) est la surface supérieure de la couche de forme.
Plate-forme support de chaussée comprend de bas en haut 3 couches :
- la partie supérieure des terrassements (PST), qui concerne le premier mètre environ,
- la couche de forme (CdF),
- la couche de fin réglage (CfR).
La conception de la plate-forme support de chaussée (PFSC)

## Slide 9
Coupe type d’une structure de chaussée souple
La couche de forme est indispensable et obligatoire

## Slide 10
Les conditions de mise en oeuvre d’une couche de forme

## Slide 11
Un choix de matériau défini pour la couche de forme
La couche de forme doit être composée si possible :
de sable et de graves traités,
de matériaux graveleux non traités.
Certains types de matériaux sont à éviter pour la couche de forme :
sable argileux,
sable fin limoneux,
sol marneux,
limons, etc.
Les conditions de mise en oeuvre d’une couche de forme

## Slide 12
Fonctions de la couche de forme
La couche de forme répond à la fois à des objectifs :
à court terme (vis-à-vis de la phase de réalisation de la chaussée)
à long terme (lorsque l'ouvrage est en service).
Fonctions à court terme
Bonne traficabilité (permettre la circulation de chantier)
Qu’elle permette le compactage de la chaussée
Qu’elle protège le remblai (PST) de l’eau et les effets des intempéries
Atténuer les irrégularités altimétriques de l’arase.

## Slide 13
Fonctions à long terme
homogénéiser la portance du sol :
permettant ainsi de concevoir des chaussée d'épaisseur constante
assurer le maintien dans le temps :
en dépit des fluctuations de l'état hydrique des sols supports sensibles à l'eau
assurer la protection thermique des sols supports gélifs
contribuer au drainage de la chaussée

## Slide 14
Couche de forme sur géotextile

## Slide 15
Détermination de l’épaisseur de la couche de forme
L’épaisseur de la couche de forme dépend de plusieurs paramètres :
- la classe de la PST n° i et de l’arase (ARj),
- la classe de la plate-forme (PFi) visée à long terme,
- la classe géotechnique du matériau constituant la future couche de forme.
La couche de forme sert à améliorer et à optimiser la portance du sol. Elle peut être constituée soit de matériaux grenus roulés ou concassés, soit de matériaux traités aux liants hydrauliques.
Le croisement de la PF demandée et de l'AR permet de déterminer l'épaisseur de la couche de forme suivant le matériau choisi.
4 classes de plate-forme en fonction des portances à long terme sont visées :
  PF1 (20 MPa)
  PF2 (50 MPa)
  PF3 (120 MPa)
  PF4 ( 200 MPa)

## Slide 16
PST4,PST5, PST6
AR2, AR3,AR4
PST0,PST1, PST2,PST3
AR0, AR1
Pas de couche de forme
Obligation de la couche de forme
PF1, PF2,PF3, PF4

## Slide 17
Pour les sols traités en place
Ces sols sont traités à la chaux industrielle et ou au ciment ou avec un traitement mixte à des doses bien définis par le labo de géotechnie.
L’épaisseur à adopter varie entre :
20 et 30 cm pour les sols à la chaux seule.
20 à 25 cm pour les sols traités à la chaux et au ciment.
Pour les sols non traités
L’épaisseur à adopter varie entre 20 et 70 cm avec un compactage intense.

## Slide 18
Pendant les travaux
Après réception de la couche de forme
Exécution du corps de la chaussée

## Slide 19
Techniques de préparation et de protection des matériaux pour emploi en couche de forme
Les techniques considérées se rangent en quatre rubriques :
G : Action sur la granularité
W : Action sur l'état hydrique
T : Traitement
S : Protection superficielle
Les actions envisageables sur la granularité sont :
élimination à la fois de la fraction fine sensible à l'eau et de la fraction grossière
par criblage et lavage .

## Slide 20
W : Action sur l'état hydrique
Les actions envisageables sur l'état hydrique sont :
 une humidification de la masse du matériau pour ramener son état hydrique
de sec à moyen
 un arrosage pour maintenir la teneur en eau durant le malaxage et le compactage
T : Traitement
Les traitements envisageables sont :
 liant hydraulique
 chaux
 mixte
Epandeur moderne
Malaxeur

## Slide 21
S : Protection superficielle
Suivant les matériaux de couche de forme utilisés, les techniques de protection
superficielle pouvant être appliquées sont :
 réalisation d'un enduit de cure gravillonné ou éventuellement clouté.
 réalisation d'une couche de fin réglage à base de sable fin enduit de cure gravillonné
Cette protection vise un bon accrochage avec la couche de fondation, la réduction des poussières sous le trafic..et donner un aspect durcis pour les matériaux utilisés soit traités ou non.
Couche de bitume
Couche de fin réglage

## Slide 22
Couches d’assises
Fondation et de base