## Slide 1: COMPACTAGE DES SOLS
Chapitre 04

## Slide 2: Introduction
La portance d’un sol est la caractéristique qui définit sa capacité à supporter les charges qui lui sont appliquées.
La portance dépend de la nature du sol, de son pourcentage d’eau et du degré de compactage.
Quel que soit le sol, sa résistance mécanique augmente avec sa densité en faisant passer plusieurs fois des engins lourds qui assurent le compactage.
La portance du sol et sa teneur en eau optimum sont déterminées par l’essai Proctor.

## Slide 3: Définition
Lors de la construction de routes ou de voies de chemin de fer, de terrassements de sols, assises de chaussées, remblais et barrages, il est important d’assurer un compactage mécanique pour obtenir une densité élevée.
Cette opération augmente la résistance au cisaillement, minimise la perméabilité et l’absorption d’eau et réduit le risque de tassement.
De ce fait le compactage est défini comme étant l’accroissement de la valeur de la densité d’un matériau.

## Slide 4: Courbe de compactage pour une énergie de compactage donnée.

## Slide 5
Si l’on fait varier la teneur en eau w d’un échantillon de sol et l’on représente graphiquement la variation du poids spécifique sec γ en fonction de cette teneur en eau, on obtient une courbe en cloche qui représente un d optimum appelé optimum Proctor.
Lorsque la teneur en eau est élevée (partie droite de la courbe), l’eau absorbe une partie importante de l’énergie de compactage, de plus elle occupe la place des grains solides (aucun tassement possible).
Par contre pour des teneurs en eau raisonnable, l’eau joue un rôle lubrifiant non négligeable et la densité sèche augmente avec la teneur en eau (partie gauche de la courbe).

## Slide 6: Facteurs d’influence

## Slide 7: 1. Influence de la nature du sol :
De façon générale, la courbe Proctor est très aplatie pour les sables et par contre présente un maximum très marqué pour les argiles plastiques.
Pour les matériaux à courbe Proctor aplatie, le compactage est peu influencé par la teneur en eau

## Slide 8: .2. Influence de l’énergie de compactage
La figure ci-contre montre l’influence de l’énergie de compactage sur les courbes de l’essai Proctor. Pour un sol donné, si l’énergie augmente, le poids volumique maximum augmente et les courbes deviennent plus pointues.
Influence de l’énergie de compactage

## Slide 9: 3. Enveloppe des courbes de compactage " Courbe de saturation" :
Les courbes de compactage admettent pour enveloppe une courbe appelée courbe de saturation, qui correspond à l’état saturé du sol. L’équation de cette courbe est :
Courbe de saturation

## Slide 10: Essais de compactage au laboratoire ‘Essai Proctor’
But : L’essai Proctor a pour but de déterminer la teneur en eau optimale pour un sol de remblai donné et des conditions de compactage fixées, qui conduit au meilleur compactage possible ou encore capacité portante maximale.

## Slide 11
L’essai consiste à compacter dans un moule normalisé, à l’aide d’une dame normalisée, selon un processus bien défini, l’échantillon de sol à étudier et à mesurer sa teneur en eau et son poids spécifique sec après compactage. L’essai est répété plusieurs fois de suite sur des échantillons portés à différentes teneurs en eau. On définit ainsi plusieurs points d’une courbe (Dd, w); on trace cette courbe qui représente un maximum dont l’abscisse est la teneur en eau optimale et l’ordonnée la densité sèche optimale.
On utilise pour ces essais deux types de moules de dimensions différentes :
➢ Le moule Proctor (Φ moule=101,6 mm / H de sol=117 mm) lorsque le matériau est suffisamment fin (pas d’éléments supérieurs 5mm).
➢ Le moule CBR (California Bearing Ratio) pour des matériaux de dimensions supérieures à 5mm et inférieures à 20mm (Φ moule = 152 mm / H de sol = 152 mm).

## Slide 12
Avec chacun de ces moules, on peut effectuer (énergie normalisée de compactage choisie) respectueusement l’essai Proctor normal (pour Tx de compactage en bâtiment et/ou de barrage) et l’essai Proctor modifié (pour Tx de compactage routier essentiellement).

## Slide 13: exercices

## Slide 14: Exercice d’application